1  总  则

1. 0. 1  为了在基坑工程中推广应用玻璃纤维增强树脂土钉支护技术，做到安全适用、确保质量、保护环境，制定本规程。

1. 0. 2  本规程适用于基坑开挖玻璃纤维增强树脂土钉临时支护的设计与施工，除特殊要求外，应保证安全和正常使用18个月。

1. 0. 3  玻璃纤维增强树脂土钉支护适用于下列土体：粘性土、粉土、砂土、角砾、碎石土和填土。在局部软塑、流塑粘性土层应采用复合土钉支护技术。当地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。

1. 0. 4  玻璃纤维增强树脂土钉支护基坑深度不宜大于12m。

1. 0. 5  玻璃纤维增强树脂土钉支护工程设计、施工应紧密结合监测进行，并根据现场测试和监测结果及时调整设计、施工方案。

1. 0. 6  采用玻璃纤维增强树脂土钉支护技术除应执行本规程外，尚应符合国家、行业及江苏省现行有关标准的规定。

# 2  术语及符号

2. 1  术  语

2. 1. 1  基坑  foundation pit

为进行建筑物（包括构筑物）施工所开挖的地面以下空间。

2. 1. 2  土钉  soil nail

用来加固现场原位土体的细长杆件。通常采取土中钻孔后置入变形筋材（即带肋筋材）或自钻成型，并沿孔全长注浆的方法做成。土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力，在土体发生变形的条件下被动受力并主要承受拉力作用。

2. 1. 3  土钉支护  soil nailing

以土钉作为主要受力构件的边坡支护技术，由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷混凝土面层和必要的防水系统组成。

2. 1. 4  玻璃纤维增强树脂筋  glass fiber reinforced polymer(简称GFRP) rebar

由玻璃纤维和树脂基体（环氧树脂、乙烯基树脂、不饱和聚酯树脂等）、固化剂，采用成型固化工艺复合而成表面形状为全螺纹式（或其它有利于与混凝土粘结的形式）的杆体，简称GFRP筋。

2. 1. 5  GFRP土钉 GFRP soil nail

采用GFRP筋作为土钉带肋筋材使用时称为GFRP土钉。包括普通GFRP土钉和自钻式中空GFRP土钉。普通GFRP土钉带肋筋材有实心和空心之分。

2. 2  符  号

2. 2. 1  抗力及材料性能

—— GFRP土钉极限抗拉强度；

—— GFRP土钉抗拉强度标准值；

—— GFRP土钉抗拉强度设计值；

—— GFRP土钉拉伸强度试验值；

—— GFRP土钉极限抗剪强度；

—— GFRP土钉极限抗扭矩；

—— GFRP土钉极限承载力；

—— GFRP土钉弹性模量；

Ei  —— 第i层土的变形模量；

ν   —— 土的泊松比；

—— GFRP土钉与水泥浆或水泥砂浆粘结强度标准值；

—— 土钉锚固体与土体极限摩阻力标准值；

—— 第根土钉抗拉承载力设计值；

—— 土钉穿过第层土土体与锚固体极限摩阻力标准值；

—— 第层土固结不排水（快）剪粘聚力标准值；

—— 第层土固结不排水（快）剪内摩擦角标准值；

—— 计算土钉之上土层内摩擦角标准值加权平均值；

—— 第根土钉在圆弧滑裂面外锚固体与土体的极限抗拉承载力标准值；

N    —— 土体标准贯入试验击数；

—— GFRP土钉抗拔极限承载力。

2. 2. 2  作用及作用效应

—— 水的重度；

—— 深度以上土的加权平均天然重度；

—— 基底以上土的平均重度；

gi  —— 第i层土的重度；

—— 基础下基底压力标准值；

—— 第层的主动土压力系数；

—— 基坑周边附加荷载，如车辆、材料堆放、起重运输和邻近建筑物（构筑物）所产生的荷载标准值；

—— 作用于深度处的竖向附加应力标准值；

—— 第根土钉受拉荷载标准值；

—— 第个土钉位置处的基坑水平荷载标准值；

—— 第分条土重。

2. 2. 3  几何参数

h   —— 基坑开挖深度；

hi   —— 第i层土厚度；

—— 基坑外侧水位深度；

hw  —— 开挖前地下稳定水位；

—— 计算点深度；

—— 基础埋深；

—— 滑动体分条数；

—— 滑动体内土钉数；

—— 计算滑动体单元厚度；

、—— 第根土钉与相邻土钉的平均水平、垂直间距；

—— 第分条宽度；

—— 第根土钉锚固体直径；

—— 第根土钉与水平面的夹角；

—— 土钉墙坡面与水平面的夹角；

—— 第分条滑裂面处中点切线与水平面夹角；

—— 第分条滑裂面处弧长；

—— 第根土钉在直线破裂面外穿越第层稳定土体内的长度，破裂面与水平面的夹角为；

—— 第根土钉在圆弧滑裂面外穿越第层稳定土体内的长度；

—— 第根GFRP土钉计算截面积。

2. 2. 4  计算系数

—— 基坑侧壁重要性系数；

—— 整体滑动抗力分项系数；

—— 土钉抗拉抗力分项系数；

—— 荷载折减系数。

# 3  材  料

3. 0. 1  GFRP筋质地应均匀，无气泡、裂纹，左旋或右旋螺纹牙距应整齐，纤维含量70%～80%，密度1900kg/m3。

3. 0. 2  GFRP筋规格尺寸应符合表3. 0. 2-1、表3. 0. 2-1要求：

表3. 0. 2-1  普通GFRP筋尺寸参数

| 规格 | 公称直径 （mm） | 肋间距 （mm） | 肋高 （mm） | 内径 （mm） | 杆体直线度 （mm/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 10 | 3 | 12 | ≤2 |
| 28 | 28 | 10 | 3 | 12 | ≤2 |
| 30 | 30 | 10 | 3 | 15 | ≤2 |
| 32 | 32 | 10 | 3 | 15 | ≤2 |
| 36 | 36 | 12 | 3 | 20 | ≤2 |

注：实心GFRP筋不计算内径。

表3. 0. 2-2  自钻式GFRP筋尺寸参数

| 规格 | 公称直径 （mm） | 肋间距 （mm） | 肋高 （mm） | 内径 （mm） | 杆体直线度 （mm/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | 12.7 | 3 | 12 | ≤2 |
| 30 | 30 | 12.7 | 3 | 15 | ≤2 |
| 32 | 32 | 12.7 | 3 | 15 | ≤2 |
| 36 | 36 | 12.7 | 3 | 20 | ≤2 |

3. 0. 3  GFRP筋规格尺寸的允许偏差为：公称直径±0.3mm，肋间距±0.1mm，肋高±0.1mm，内径±0.3mm。

3. 0. 4  GFRP筋的力学性能应符合下列要求：

表3. 0. 4-1  普通GFRP筋力学性能

| 规 格 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限抗拉强度 （MPa） | ≥800 | ≥750 | ≥750 | ≥700 | ≥700 |
| 抗拉强度标准值 （MPa） | 570 | 535 | 535 | 500 | 500 |
| 抗拉强度设计值 （MPa） | 400 | 375 | 375 | 350 | 350 |
| 极限抗剪强度 （MPa） | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 |
| 极限抗扭矩 （N·m） | ≥120 | ≥130 | ≥180 | ≥230 | ≥300 |
| 弹性模量 （GPa） | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |

表3. 0. 4-2  自钻式中空GFRP筋力学性能

| 规 格 | R28/12 | R30/15 | R32/15 | R36/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限抗拉强度 （MPa） | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥650 |
| 抗拉强度标准值 （MPa） | 490 | 490 | 490 | 455 |
| 抗拉强度设计值 （MPa） | 350 | 350 | 350 | 325 |
| 极限抗剪强度 （MPa） | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| 极限抗扭矩 （N·m） | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
| 弹性模量 （GPa） | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |

# 4  设  计

## 4. 1  一般规定

4. 1. 1  基坑支护结构应采用以分项系数表示极限状态设计表达式进行设计。

4. 1. 2  基坑支护结构应按下列两种极限状态进行设计：

1  承载能力极限状态：对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构失效或基坑周边环境破坏。

2  正常使用极限状态：对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。

4. 1. 3  基坑支护结构设计应根据表4.1.3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。

表4. 1. 3  基坑侧壁安全等级及重要性系数

| 安全等级 | 破坏后果 |  |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下施工影响很严重 | 1.10 |
| 二级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下施工影响一般 | 1.00 |
| 三级 | 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下施工影响不严重 | 0.90 |

4. 1. 4  GFRP土钉宜应用于侧壁安全等级为二级、三级的基坑支护，深度不宜大于12m；在软塑、流塑土质应采用复合土钉技术支护，深度不宜大于7m。

4. 1. 5  岩土工程勘察应按照《岩土工程勘察规范》GB50021要求进行地质勘察，提供勘察报告，内容包括：

1  工程勘察范围内岩土物理力学性质，水文地质条件。

2  评价地下水对土钉支护设计、施工及使用期的影响。

3  估计降水引起的地表沉降值，评估其对周围环境安全的影响。

4. 1. 6  调查拟建工程基坑周围已有建筑物、构筑物、地下设施（各类管线）和道路交通等周边环境条件，以及当地气象条件。

4. 1. 7  GFRP土钉宜采用钻孔方式先预成孔后插入GFRP筋的方式设置。对不易成孔的松散粉砂或流塑状态粘土地层，宜采用自钻式中空GFRP土钉方式。

4. 1. 8  注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，强度等级不宜小于M15。

4. 1. 9  GFRP土钉与水泥浆或水泥砂浆粘结强度标准值应不低于1.5MPa。

4. 1. 10  GFRP土钉应采用整根GFRP筋。

## 4. 2  设计计算

4. 2. 1  土钉支护设计的计算应符合下列要求：

1 在平直段可取单位支护长度并按平面应变问题进行分析。

2 在转角段可按空间问题进行三维数值分析。

4. 2. 2  土钉支护设计应考虑的荷载除土体自重外，还应包括地表荷载如车辆、材料堆放和起重运输造成的荷载，以及附近地面建筑物基础和地下构筑物所施加的荷载，并按荷载的实际作用值作为标准值。当地表荷载标准值小于20kN/m2时，宜按20kN/m2取值。此外，当施工或使用过程中有地下水时还应计入水压对支护稳定性、土钉内力和喷射混凝土面层的作用。

4. 2. 3  土钉锚固体与土体极限摩阻力参数宜以现场测试结果为依据。取值时应考虑地下水位和土体含水量变化的不利影响。

4. 2. 4  土钉锚固体与土体极限摩阻力标准值宜取现场实测平均值的0.8倍。初步设计或无现场实测资料时，可按表4.2.4的数据取值。

表4. 2. 4  土钉锚固体与土体极限摩阻力标准值

| 土的名称 | 土的状态 | (kPa) |
| --- | --- | --- |
| 填 土 |  | 16～20 |
| 淤泥质土 |  | 16～20 |
| 黏性土 | IL＞1 0.75＜IL≤1 0.50＜IL≤0.75 0.25＜IL≤0.50 0.0＜IL≤0.25 IL≤0.0 | 18～30 30～40 40～53 53～65 65～73 73～80 |
| 粉 土 | e＞0.90 0.75＜e≤0.90 e≤0.75 | 20～40 40～60 60～90 |
| 粉细砂 | 稍密 中密 密实 | 20～40 40～60 60～80 |
| 中 砂 | 稍 密 中 密 密 实 | 40～60 60～70 70～90 |
| 粗 砂 | 稍 密 中 密 密 实 | 60～90 90～120 120～150 |
| 砾砂、卵石 | 中密、密实 | 130～160 |

注：表中数据为常压注浆值，当采用高压注浆时可按试验确定或按经验适当提高。

4. 2. 5  支护结构水平荷载应按当地可靠经验确定。当无可靠经验时可按下列方法计算（图4.2.5）：

1  作用在地下水位以下支护结构上的荷载，对砂土或碎石土应按水土分算方法计算，对黏性土或粉土可按水土合算方法计算。

2  对于碎石土及砂土：

1）当计算点位于地下水以上时：

（4.2.5-1）

2）当计算点位于地下水以下时：

（4.2.5-2）

式中   —— 第层的主动土压力系数，按本规程第4.2.6条规定计算；

—— 作用于深度处的竖向附加应力标准值，按本规程第4.2.7条规定计算；

—— 计算点深度；

—— 计算参数，当时，取，当时，取；

—— 计算系数，当时，取1，当时，取0；

h —— 基坑开挖深度；

—— 基坑外侧水位深度；

—— 水的重度。

3  对于粉土及粘性土：

（4.2.5-1）

式中  —— 第层土固结不排水（快）剪粘聚力标准值。

4  当按以上规定计算的基坑开挖面以上水平荷载标准值小于零时，应取零。

图4. 2. 5  水平荷载标准值计算简图

4. 2. 6  第层土的主动土压力系数应按式（4.2.6）计算：

（4.2.6）

式中  ——第层土固结不排水（快）剪内摩擦角标准值。

4. 2. 7  基坑外侧竖向应力标准值可按下列规定计算：

（4.2.7-1）

1  深度处的自重竖向应力：

（4.2.7-2）

式中  ——深度以上土的加权平均天然重度。

2  支护结构外侧地面满布附加荷载标准值时（图4.2.7-1），基坑外侧任意深度附加竖向应力标准值：

（4.2.7-3）

图4. 2. 7-1  地面均布荷载时基坑外侧附加竖向应力计算简图

3  支护结构外侧地面以下深度处作用有宽度为的条形基础荷载时（图4.2.7-1），基坑外侧深度CD范围内（图4.2.7-2）附加竖向应力标准值可按式（4.2.7-4）计算：

（4.2.7-4）

式中   —— 基础下基底压力标准值；

—— 基础埋深；

—— 基底以上土的平均重度。

图4. 2. 7-2  局部荷载作用时基坑外侧附加竖向应力计算简图

4. 2. 8  单根土钉抗拉承载力计算应按式（4.2.8）的进行计算：

（4.2.8）

式中  —— 第根土钉受拉荷载标准值，可按本规程第4.2.9条确定；

—— 第根土钉抗拉承载力设计值，可按本规程第4.2.11条确定。

4. 2. 9  单根土钉受拉荷载标准值可按式（4.2.9）计算：

（4.2.9）

式中   —— 荷载折减系数，根据本规程第4.2.10条确定；

—— 第个土钉位置处的基坑水平荷载标准值；

、—— 第根土钉与相邻土钉的平均水平、垂直间距；

—— 第根土钉与水平面的夹角。

4. 2. 10  荷载折减系数可按式（4.2.10）计算：

（4.2.10）

式中  —— 土钉墙坡面与水平面的夹角，当时，取；

—— 计算土钉之上土层内摩擦角标准值加权平均值。

4. 2. 11  对于基坑侧壁安全等级为二级的土钉抗拉承载力设计值应按试验参数确定，基坑侧壁安全等级为三级时可按式（4.2.11）计算（图4.2.11）：

（4.2.11）

式中   —— 土钉抗拉抗力分项系数，取1.4；

—— 第根土钉锚固体直径；

—— 土钉穿过第层土土体与锚固体极限摩阻力标准值，应由现场试验确定，如无试验资料，可按本规程表4.2.4确定；

—— 第根土钉在直线破裂面外穿越第层稳定土体内的长度，破裂面与水平面的夹角为。

图4. 2. 11  土钉抗拉承载力计算简图

4. 2. 12  土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法（图4.2.12）按式（4.2.12）进行整体稳定性验算：

（4.2.12）

式中   —— 滑动体分条数；

—— 滑动体内土钉数；

—— 整体滑动抗力分项系数，取1.35～1.5。基坑位移要求严格取上限值；一般情况下，基坑深度h＜5m时取1.35，5m≤h＜8m时取1.4，8m≤h≤12m时取1.5；

—— 基坑侧壁重要性系数；

—— 第分条土重；

—— 基坑周边附加荷载，如车辆、材料堆放、起重运输和邻近建筑物（构筑物）所产生的荷载标准值；

—— 第分条宽度；

—— 第分条滑裂面处土体固结不排水（快）剪粘聚力标准值；

—— 第分条滑裂面处土体固结不排水（快）剪内摩擦角标准值；

—— 第分条滑裂面处中点切线与水平面夹角；

—— 第根土钉与水平面的夹角；

—— 第分条滑裂面处弧长；

—— 计算滑动体单元厚度；

—— 第根土钉在圆弧滑裂面外锚固体与土体的极限抗拉承载力标准值，可按本规程第4.2.13条确定。

图4. 2. 12  整体稳定性验算简图

1—喷射混凝土面层  2—土钉

4. 2. 13  单根土钉在圆弧滑裂面外锚固体与土体的极限抗拉承载力标准值可按式（4.2.13）确定：

（4.2.13）

式中  —— 第根土钉在圆弧滑裂面外穿越第层稳定土体内的长度。

4. 2. 14  单根GFRP土钉截面积可按式（4.2.14）确定：

（4.2.14）

式中   —— 第根GFRP土钉计算截面积；

—— GFRP土钉抗拉强度设计值。

4. 2. 15  基坑支护结构变形可采用数值分析方法结合可靠的经验进行计算，荷载采用标准组合，材料强度采用标准值。对安全等级为三级的基坑可用式（4.2.15-1）估算土钉墙面任意深度z处的水平位移u（图4.2.15）：

（4.2.15-1）

式中  K0=ν1−ν，ν为深度z处所对应土层的泊松比；

gi —— 深度z处以上第i层土的重度；

hi —— 深度z处以上第i层土厚度；

Ei—— 深度z以上第i层土的变形模量（MPa），由地基勘察测得，或参照式（4.2.15-2）确定；

h —— 基坑开挖深度；

hw —— 开挖前地下稳定水位。

土的变形模量Ei按下列式（4.2.15-2）计算：

Ei=2.27N     					 （4.2.15-2）

式中  N —— 标准贯入试验击数。

图4. 2. 15  土钉墙水平位移计算图

4. 2. 16  应对土钉加固的复合土体参照重力式挡土墙进行抗滑动、抗倾覆稳定性及基坑底抗隆起稳定性等验算。

4. 2. 17  对基坑平面上的凸角区段，GFRP土钉设计应局部加强。

## 4. 3  构  造

4. 3. 1  GFRP土钉墙面坡度一般不宜大于1∶0.1。

4. 3. 2  GFRP土钉长度、间距和倾角应符合下列要求：

1  GFRP土钉的长度应通过稳定分析和抗拔力计算确定，一般可取开挖深度的1.0～1.5 倍，密实砂土和坚硬粘土可取低值。对软塑粘性土不应小于1.5倍。为减少支护变形，控制地面开裂，顶部GFRP土钉的长度应适当增加。

2  GFRP土钉间距宜为1.2～2.0m，局部软弱土中可适当增加密度。

3  GFRP土钉与水平面夹角宜为5º～20º，当上层土较软弱时，可适当增大，当遇有局部障碍物时，允许调整钻孔位置和方向。

4. 3. 3  沿GFRP土钉全长应设置居中支架，其间距1.5～2.0m，土钉砂浆（或水泥浆）保护层不宜小于20mm。

4. 3. 4  上部第一层GFRP土钉覆土不应少于1000mm。

4. 3. 5  GFRP土钉预成孔钻孔直径宜为80～150mm。

4. 3. 6  喷射混凝土面层的厚度不宜小于80mm，混凝土强度等级不宜低于C20。

4. 3. 7  混凝土面层内应设置钢筋网，钢筋直径宜为6～10mm，间距宜为150～300mm。当面层厚度大于120mm时，宜设置双层钢筋网。面层内同排土钉之间应设1～2根加强筋，直径宜为14mm、16mm，应采用焊接连接。钢筋网搭接长度应大于300mm。

4. 3. 8  GFRP土钉必须采用配套螺母、钢质托盘，并与混凝土面层有效连接（图4.3.8）。

图4. 3. 8  GFRP土钉端部连接形式

1—GFRP土钉  2—钢筋网片  3—螺母  4—垫块  5—钢质托盘  6—喷射混凝土面层

4. 3. 9  基坑顶部宜设置宽度为1～2m的喷射混凝土护面。

4. 3. 10  基坑坡顶和坡脚应设排水设施，坡面宜设置带反滤层的泄水孔。

# 5  施  工

5. 0. 1  GFRP土钉支护施工应编制施工组织方案，并在现场进行技术交底。

5. 0. 2  GFRP土钉支护可按下列流程施工：

1  应按设计要求开挖工作面，修整边坡，埋设喷射混凝土厚度控制标志。

2  预喷射混凝土时，其厚度宜为30～50mm。

3  安设土钉，包括成孔、插GFRP筋、注浆、安设连接件等。

4  绑扎钢筋网，喷射混凝土。

5  设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。

5. 0. 3  运输GFRP筋应避免损伤，储存场地应平整，堆放整齐平直，及时覆盖避免阳光直射。

5. 0. 4  土钉支护施工应与挖土、降水等作业紧密协调、配合，并满足下列要求：

1  挖土分层厚度应与土钉竖向间距一致，逐层开挖并施工土钉同前，禁止超挖。坡壁宜采用小型机具辅以人工修整，坡面平整度的允许偏差宜为±20mm。在坡面喷射混凝土支护前，应清除坡面虚土。

2  开挖后应及时封闭临空面，并在24h内完成土钉安设和喷射混凝土面层。在淤泥质地层中开挖时，应在12h内完成土钉安设和喷射混凝土面层。

3  上一层土钉完成注浆后，并至少间隔36h或上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可允许开挖下一层土方。

4  开挖到基底后应立即构筑底板。

5  应采取有效的地表排水、内部排水以及基坑排水等措施。

6  施工期间坡顶应严格按照设计要求控制施工荷载。

5. 0. 5  GFRP土钉支护的施工机具和施工工艺应按下列要求选用：

1  成孔机具的选择和工艺要适应现场土质特点和环境条件。

2  应保证进钻和抽出过程中不引起塌孔，可选用冲击钻机、螺旋钻机、回转钻机、洛阳铲等。在易塌孔的土体中钻孔时宜采用套管成孔、挤压成孔或自钻式GFRP土钉。

3  注浆泵的规格压力和输浆量应满足施工要求。

4  混凝土喷射机的输送距离应满足施工要求。

5  可选用风量9m3/min以上、压力大于0.5MPa的空压机，以满足喷射机工作风压和风量要求。

6  喷射混凝土机水平输送距离不宜大于100m，垂直输送高度不宜大于30m。

5. 0. 6  GFRP土钉成孔允许偏差应为：孔深±50mm，孔径±5mm，孔位±100mm，成孔倾角±3°。

5. 0. 7  普通GFRP土钉注浆作业应遵守下列规定：

1  注浆前，应将孔内残留及松动的废土清除干净。注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。

2  注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm 处，在孔口部位宜设置止浆塞及排气管，并应及时补浆。

3  采用两次注浆工艺。第一次灌注水泥砂浆，水泥砂浆配合比宜为1:1～1:2（重量比），水灰比宜为0.38～0.45，灌浆量为钻孔体积的1.2 倍。第一次注浆初凝后，进行二次注浆，压注纯水泥浆（水灰比0.5），注浆量为第一次注浆量的30%～40%，注浆压力根据现场确定。

5. 0. 8  自钻式中空GFRP土钉注浆作业应遵守下列规定：

1  灌浆材料宜采用水泥浆，水灰比根据地层条件确定，注浆时宜掺入适量水玻璃等速凝剂，掺入量根据施工条件确定。

2  采用微压灌浆，灌浆压力应通过现场试验确定，灌浆压力宜为0.1～0.2MPa。

5. 0. 9  喷射混凝土面层施工应满足下列规定：

1  喷射混凝土所用材料应满足《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086之规定。水泥强度不低于32.5级，细骨料宜用中砂或粗砂，含泥量不大于3%。粗骨料宜采用卵石或碎石，粒径不宜大于15mm。级配宜取水泥与砂石料重量比1:4～1:4.5，砂率宜取45%～55%，水灰比宜取0.4～0.45。喷射混凝土的初凝时间宜小于5min，终凝时间宜小于10min。

2  喷射顺序宜从下往上，喷嘴到垂直墙面的距离宜取 0.8～1.0m，一次喷射厚度不宜大于70mm，回弹率应小于15%。

3  喷射混凝土应在终凝2h后洒水养护，时间一般为3d～7d。

5. 0. 10  GFRP土钉支护施工中应及时做好定位、成孔、插筋、注浆、喷射混凝土面层等记录，制备检测样品，保证工程质量，满足质量验收的需要。

5. 0. 11  GFRP土钉支护除遵守国家、行业和江苏省有关建筑工程安全操作规程外，还应符合下列要求：

1  钻孔、注浆、喷射混凝土不得重叠作业。

2  高处施工应搭设脚手架，作业人员必须戴安全帽和系好安全带。

3  注浆、喷射混凝土时，作业人员应戴口罩和防护镜。

4  GFRP土钉作业人员应戴手套操作。

# 6  施工监测

6. 0. 1  支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平及竖向变形的影响，并应符合下列规定：

1  对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁，应确定支护结构的水平变形限值。最大水平变形值应满足正常使用要求。

2  应按邻近建筑结构形式及其状况控制周边地面竖向变形。

3  当邻近有重要管线或支护结构作为永久性结构时，其水平变形和竖向变形应按满足其正常工作的要求控制。

4  当无明确要求时，最大水平变形限值：二级基坑为0.006h，三级基坑为0.008h。

6. 0. 2  GFRP土钉支护监测应包括下列内容：

1  对坡顶水平位移及沉降进行监测。

2  地表开裂状态（位置、裂宽）的观察。

3  附近建筑物和重要管线等设施的变形监测与裂缝观察。

4  基坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化。

5  应特别加强雨天和雨后的监测，并对各种可能危及支护安全的水害来源进行仔细观察。

6. 0. 3  应及时分析处理监测数据。当基坑顶部水平位移与当时的开挖深度之比超过4‰时，应密切加强观察，分析原因并及时采取技术措施。

# 7  质量检查与工程验收

7. 0. 1  GFRP土钉支护施工所用GFRP筋应符合本规程第3章的规定，水泥、砂石、外加剂等应国家现行产品标准的要求。GFRP土钉进场复验项目和方法按附录B确定。

7. 0. 2  GFRP土钉支护应按下列规定进行检测：

1  GFRP土钉抗拔试验时，注浆体抗压强度不应低于10MPa。检查数量为每类穿越典型土层土钉不宜少于土钉总数的1%，且不应少于3根。GFRP土钉极限抗拔力平均值应不小于设计极限抗拔力1.25倍。土钉全长范围总抗拔极限承载力按式（7.0.2）计算。

（7.0.2）

2  GFRP土钉长度、钻孔孔径、偏差、倾斜度、注浆量等检查数量不宜少于土钉总数的1%，且不应少于3根。

3  每个注浆台班制作1组水泥浆或砂浆试块，并检测其强度。

4  喷射混凝土厚度可采用钻孔法或其它方法检查。检查数量宜为每100m2取一组，每组不少于3个点。喷射混凝土每500m2制作一组喷射混凝土试块，并检测其强度。

5  GFRP土钉与配套螺母连接力检测批次、数量同GFRP土钉质量检测规定。

7. 0. 3  检测结束后应提交检测报告，内容包括：

1  检测点分布图。

2  检测方法与仪器设备型号。

3  资料整理及分析方法。

4  结论及处理意见。

7. 0. 4  GFRP土钉支护工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织地质勘察、工程设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人进行验收。

7. 0. 5  GFRP土钉支护工程验收应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位自检合格后提出工程验收申请，并应提供下列资料：

1  工程地质勘察报告、周边地下管线图、支护设计施工图、图纸会审及设计交底纪要、设计变更等。

2  原材料的质量合格证、复检报告。

3  施工测量放线图及孔位定位图，包括相应复核签证单。

4  施工记录，包括开挖、钻孔、钻取土样特征、尺寸误差、孔壁质量、注浆以及喷混凝土等。

5  浆体的试件强度试验报告。

6  混凝土面层厚度检测数据及混凝土试件强度试验报告。

7  GFRP土钉抗拔测试报告。

8  支护位移沉降及周围地表地物等各项监测内容的量测记录与观察报告。

9  工程质量事故及事故调查处理资料。

7. 0. 6  GFRP土钉支护分项工程质量验收应符合表7.0.6规定。

7. 0. 7  GFRP土钉支护分项工程质量验收合格应符合下列要求：

1  主控项目应全部合格。

2  一般项目应合格。当采用计数检验时，至少应有80%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

3  应有完整的质量验收文件。

表7. 0. 6  质量验收项目

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | GFRP土钉抗拉强度 | 设计要求 | 试样送检 |
|  | 2 | GFRP土钉极限抗拔力 | 设计要求 | 现场试验 |
| 一 般 项 目 | 1 | GFRP土钉长度 | ±50mm | 尺量检查 |
|  | 2 | 钻孔孔径 | ±5mm | 尺量检查 |
|  | 3 | GFRP土钉与配套螺母连接力 | 设计要求 | 试样送检 |
|  | 4 | 孔位偏差 | ±100mm | 尺量检查 |
|  | 5 | 钻孔倾斜度 | ±3° | 测钻机倾角 |
|  | 6 | 浆体强度 | 设计要求 | 试样送检 |
|  | 7 | 注浆量 | 大于理论计算浆量 | 检查计量数据 |
|  | 8 | 土钉墙面最小厚度 | ≤5mm | 钻孔法等 |
|  | 9 | 墙体强度 | 设计要求 | 试样送检 |

# 附录A  GFRP土钉现场拉拔试验方法

A. 0. 1  测试工具：

1  液压穿孔千斤顶，GFRP土钉设计极限抗拔力（由设计提供）应在其加载范围的20%～80%。

2  测力杆，量程与液压穿孔千斤顶相配套。

3  百分表（精度不小于0.01mm，量程不小于50mm）。

A. 0. 2  测试方法：

采用穿孔液压千斤顶加载，GFRP土钉、千斤顶、测力杆三者应在同一轴线上，千斤顶的反力支架可置于喷射混凝土面层上，加载时用油压表大体控制加载值并由测力杆准确予以计量。GFRP土钉的拔出位移量用百分表测量，百分表的支架应远离混凝土面层着力点。

A. 0. 3  加载方式：

1  试验采用分级连续加载。

2  首先施加GFRP土钉设计极限抗拔力10%，使加载装置保持稳定。

3  以后每级荷载增量不超过GFRP土钉设计极限抗拔力的20%。

在每级荷载施加完毕后立即记下位移读数并保持荷载稳定不变，继续记录以后的1min、6min、10min位移读数、、。若同级荷载下10min与1min的位移增量（-）小于1mm，即可立即施加下级荷载，否则应保持荷载不变继续测读15min、30min、60min时的位移、、。此时若60min与6min的位移增量（-）小于2mm，可立即进行下级加载，否则即认为达到极限抗拔力。

4  上述试验加载达到GFRP土钉设计极限抗拔力1.25倍后可停止。

# 附录B  GFRP筋进场复验项目和方法

B. 0. 1  进场复验项目包括：公称直径、拉伸试验（抗拉强度）

B. 0. 2  组批原则及取样规定：

1  同一厂别、同一生产设备、同一规格、同一交货状态，每15t为一验收批，不足15t也按一批计。

2  每一验收批取一组试件（公称直径3个、拉抻试验3个）。

3  超过15t的部分，每增加10t（或不足10t的余数），公称直径和拉抻试验各增加2个试件。

B. 0. 3  公称直径检测方法：

1  GFRP筋制样长度约100mm。

2  试件应该在试验环境中放置24h以上。

3  在一个量杯中倒入适当的水或者酒精，以保证试件放入后不会有液体溢出。

4  用卡尺测量试件长度3次，每一次测量应该旋转120 º，取三次测量的平均值，精确到0.1mm，即为试件长度。

5  在试件浸入量杯之前测量液体的体积，浸入后再测量液体的体积，计算前后的体积之差。操作时，应避免试件将空气带入液体之中。

6  当n个试件的长度与体积被分别确定之后，GFRP筋横截面公称面积A（精度为1mm2）为其体积与长度L之比：

（B.0.3-1）

式中  —— 试件浸入量杯前后的体积之差，即试件的体积，ml；

—— 在试件浸入量杯之前的液体体积，ml；

—— 在试件浸入量杯之后的液体体积，ml；

—— 试件长度，mm。

7  试件的公称直径d可通过试件的横截面积进行计算：

（B.0.3-2）

式中  —— GFRP筋公称直径，mm；

—— GFRP筋横截面公称面积，mm2。

B. 0. 4  拉伸试验（抗拉强度）方法：

1  GFRP筋拉伸试件自由长度为40d。

2  GFRP筋拉伸试件端部采用专用锚夹具加固。

3  按 《金属材料室温拉伸试验方法》GB /T 228规定进行拉伸试验，直至试样断裂。

4  GFRP筋拉伸强度试验值按式（B.0.4）计算：

（B.0.4）

式中  —— GFRP筋极限承载力，N；

—— GFRP筋横截面公称面积，mm2。

# 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词；

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  本规程条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应按……执行”（或采用）或“应符合……规定（或要求）”。非必要按指定的标准、规范执行的写法为“可参照……”。

江苏省工程建设标准

玻璃纤维增强树脂土钉基坑支护技术规程

## DGJ32/ TJ 108—2010

条  文  说  明

目  次

1  总则 ……………………………………………………………39

3  材料 ……………………………………………………………40

4  设计 ……………………………………………………………42

4. 1  一般规定 …………………………………………………42

4. 2  设计计算 …………………………………………………42

4. 3  构造 ………………………………………………………42

5  施工 ……………………………………………………………43

1  总  则

1. 0. 1  随着城市建设的发展和地下空间的利用，由钢筋作为基坑土钉的使用弊端日益突出，不仅不利于环境保护，而且可能影响周边地下工程的施工。河海大学和南京锋晖复合材料有限公司已经进行了10多年GFRP筋材替代钢筋的工程应用技术研究，取得了大量的研究成果，并已应用于实际工程基坑支护中，取得了良好的社会效益和经济效益。

采用GFRP土钉代替钢筋土钉具有显著的先进性和实用性，也符合国家产业政策。为了在今后工程中更好地推广应用，为设计、施工、监理、检验及工程验收提供依据，使设计做得更加合理，质量更加可靠，编制本规程。

1. 0. 2  基坑是指为进行建筑物（包括构筑物）施工所开挖的地面以下空间，其工程特性即为临时性。考虑地下工程常规进度及其不利影响因素（地下水、周边荷载、土体力学特性和材料力学特性等），限定应保证安全和正常使用十八个月，特殊情况应进行研究。

1. 0. 3  GFRP土钉支护在淤泥土层、岩质土层禁止使用。

1. 0. 6  采用GFRP土钉支护技术除应执行本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。在本规程执行期间，现行的有关标准修订发布后应予以执行。

# 3  材  料

3. 0. 2  本条所称内径均指空心GFRP筋的内圆直径。

3. 0. 4  GFRP筋材拉伸力学性能不同于钢材，其典型的拉伸应力应变曲线图1所示。

图1 GFRP筋材典型拉伸拉伸应力应变曲线

由图1可见，GFRP筋材拉伸破坏呈脆性。由玻璃纤维和树脂基体复合而成的GFRP筋材典型拉伸拉伸应力应变曲线具有双线性特性。拉伸拉伸应力应变曲线的拐点应力较低，其后切线模量减小，变形大，承载能力仍然很大，不宜直接采用无明显屈服点的钢材确定其抗拉强度特征值的方法（）。

根据对GFRP材料的实验研究，并总结其他研究者的研究成果，本规程建议GFRP土钉抗拉强度标准值取极限抗拉强度的1/1.4，材料分项系数取1.4，依此确定GFRP土钉抗拉强度设计值。

极限抗剪强度 、极限抗扭矩和弹性模量用于极限状态验算。

# 4  设  计

## 4. 1  一般规定

4. 1. 4  GFRP土钉支护作为新技术应用还需要积累更多的研究成果和工程经验，待条件成熟再推广应用到一级和深度大于12m的基坑支护。根据江苏省工程经验，目前在软塑、流塑土质应采用复合土钉技术支护，深度不宜大于7m。

4. 1. 7  GFRP土钉设置首选采用钻孔方式，有可靠经验可采用自钻式中空GFRP土钉自钻施工。

4. 1. 10  土钉支护机理不同于锚杆，一般不会太长，可根据设计要求工厂整根定尺生产GFRP土钉。整根土钉也有利于保证其拉伸强度。

## 4. 2  设计计算

4. 2. 4  进行初步设计或无现场实测资料时，可按表4.2.4的数据取值，在现场GFRP土钉拉拔试验完成后应进行复核。

4. 2. 8  式（4.2.8）中1.35为荷载分项系数。

4. 2. 12  土钉墙整体稳定性验算整体滑动抗力分项系数应根据重要性取值，特殊情况可酌情适量提高。

4. 2. 15  本规程推荐基坑支护结构变形计算方法供设计、施工控制参考使用，应及时分析现场监测数据并根据需要作出处理措施。

## 4. 3  构  造

4. 3. 4  应避免重载直接作应在GFRP土钉之上，防止局部不均匀变形造成GFRP土钉剪切破坏。

# 5  施  工

5. 0. 1  土钉支护施工应按施工组织设计制定的方案和顺序进行，要充分考虑注浆体和喷射混凝土强度发展规律。

5. 0. 3  GFRP土钉是复合材料，在运输和施工过程用根据其材料特性进行规范操作。

5. 0. 11  GFRP土钉主要组成有玻璃纤维，用手直接操作易造成局部瘙痒。